异丁酸异丁酯技术说明书

Technical Datasheet Of IBIB

产品名称：异丁酸异丁酯

英文名称：Isobutyl-isobutyrate（IBIB）

其他名称：2-甲基丙基-2-甲基丙酸酯

分子结构式：

物性参数：

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS No. | 97-85-8 | UN No. | 2528 |
| 分子量 | 144.2 | 沸点，℃ | 148.6 |
| 闪点，℃ | 43.3 | 饱和蒸气压，Kpa（20℃） | 0.64 |
| 密度，g/cm3 | 0.88 | 熔点，℃ | -80.6 |
| 水中溶解，wt% | 0.5 | 折射率（18.2℃） | 1.398 |
| LD50， mg/kg（小鼠经口 ） | 12800 |
| LC50，mg/m3（大鼠吸入） | 29450 |

产品性质：

异丁酸异丁酯为无色液体，呈水果香。它具有溶解力强、挥发速度慢、毒性极低等特点，是属于生物可降解的环保型溶剂。

产品用途：

（1）用于塑胶漆

在塑胶漆等高档漆中，特别是底材采用PC、ABS材料的塑胶漆工厂，使用IBIB可以解决“咬底”问题。并且，可以部分替代DIBK使用。

（2）替代PMA使用

异丁酸异丁酯与PMA沸点十分接近，溶解能力相当，毒性低于PMA，可以在多个涂料领域替代PMA使用。比如，在木器漆中的硝基漆，替代比例至少可以达到50%。二者物性对比如下：

|  | 沸点，℃ | 分子量 | 闪点，℃ | 密度，g/cm3 | LD50， mg/kg（大鼠经口 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBIB | 148 | 144 | 43 | 0.86 | 12800 |
| PMA | 146 | 132 | 42 | 0.96 | 8532 |

（3）用于香料工业

异丁酸异丁酯有较好的水果气味，可用于配制有菠萝、李香味的香精原料。

（4）用于医药工业

异丁酸异丁酯毒性极低，可用于医药中间体的合成过程。

产品指标：

| 项目 | 指标 | 典型数据 |
| --- | --- | --- |
| 外观Pt-Co | ≤10 | 5 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.854～0.858 | 0.854 |
| 产品纯度，wt% | ≥99.2 | 99.5 |
| 酸度（以乙酸计），wt% | ≤0.01 | 0.008 |
| 水分，wt% | ≤0.05 | 0.03 |