异己二醇技术说明书

产品名称：异己二醇

英文名称：2-methylpentane-2,4-diol（MPD）

其他名称：2-甲基-2,4-戊二醇

分子结构式：

物性参数：

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS No. | 107-41-5 | 分子量 | 118 |
| 沸点，℃ | 197 | 熔点，℃ | -40 |
| 闪点，℃ | 97 | 饱和蒸气压，Kpa（20℃） | 0.007 |
| 密度，g/cm3 | 0.9218 | 20℃在水中溶解性 | 100% |
| 折射率 | 1.426 | 表面张力(达因/cm，25℃) | 28.5 |

产品性质：

异己二醇（MPD）是一种透明、水白色的含氧溶剂。它具可燃性低、蒸发速率低、表面张力小等特性。同时，它有优异的溶解能力：易溶于脂肪族和芳香族碳氢化合物，以及如水、醇和脂肪酸等极性物质中。

产品用途：

（1）可以用于生产香精香料，是女贞醛合成过程中的一个重要原料。

（2）在水性涂料领域，可以替代醇醚类溶剂使用。它的性能与二元醇醚类接近，属于水油两用的环保净味溶剂，并具有优秀的抗冷冻能力，低的蒸气压，润湿性好，优异的偶联怀让水和油的相溶性好，是一款环保可降解，符合当前环保潮流的产品。

（3）在聚氨酯弹性体合成领域，它可以替代1,6己二醇，1,4丁二醇等多元醇参与合成反应。

（4）在胶粘剂合成领域，它可以替代多元醇，作为PU合成, 扩链剂。

（5）在农药方面，可作为有机磷农药稳定剂。

（6）异己二醇属于无味低毒溶剂，可用于洗涤剂 、化妆品、香料溶剂。

（7）异己二醇有很好的抗冻性能，可用于柴机油防冻剂。

产品指标：

| 项目 | 指标 | 典型数据 |
| --- | --- | --- |
| 外观Pt-Co | ≤10 | 5 |
| 密度（20℃），g/cm3 | 0.91～0.93 | 0.9218 |
| 产品纯度，wt% | ≥99.5 | 99.93 |
| 酸度（以乙酸计），wt% | ≤0.005 | 0.0032 |
| 水分，wt% | ≤0.05 | 0.01 |